Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni sportowej na istniejącym boisku asfaltowym przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku.

Stan istniejący:

- Istniejący asfalt posiada liczne szerokie pęknięcia w formie naturalnych dylatacji .

- Brzegi spękań są nieregularne i wybrzuszone do góry (tworzą wypukłości).

- Krawężniki pozapadane i uszkodzone.

- Całość płaszczyzny bez wykonanego odwodnienia i bez wyraźnego spadku ułatwiającego odprowadzenie wody.

Technologia wykonania:

- Wykonać frezowanie tylko miejscowych wybrzuszeń oraz wystających krawędzi spękań dylatacyjnych asfaltu (wg. potrzeb).

- Wzmocnić w miejscach spękań dylatacyjnych asfalt poprzez uzupełnienie tych miejsc masą mieszanki żwiru i granulatu gumowego spojonej poliuretanem i nanoszonej            w sposób ręczny (szpachlą)- grubość wg. potrzeb..

- Na obwodzie całego  boiska wykopać stary krawężnik i w jego miejsce ułożyć nowy  z montażem na cement do wysokości 55 mm nad poziom istniejącego asfaltu fazą do boiska, z zachowaniem ażurowych przerw co 5 krawężników szerokości 10 mm, celem umożliwienia odpływu wody przy bardzo obfitych opadach. Zewnętrzną część krawężnika obsypać gruntem do wysokości górnej krawędzi.

Na całej powierzchni tak przygotowanego asfaltu wykonać przy pomocy układarki warstwę nośną (bazę) Eltan ET składającą się z żwiru i granulatu gumowego spojonego lepiszczem poliuretanowym o grubości do 35 mm stanowiąca elastyczną i przepuszczalną dla wody podbudowę oraz warstwę naprawczo wyrównującą pod nawierzchnię poliuretanową typu natrysk. Warstwa nośna jest nawierzchnią elastyczną , trwałą w eksploatacji i charakteryzującą się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Główną jej zaletą jest przepuszczalność dla wody. Wykonywana jest bezpośrednio u Zleceniodawcy co pozwala wyeliminować nierówności zewnętrznej powłoki podłoża. Składa się z warstwy impregnacyjnej oraz warstwy zasadniczej nośnej wykonywanej z ścieru gumowego granulacji 1-4 , grysu kamiennego.

Na    tak     przygotowanej   i    wyrównanej  podbudowie  ułożyć  nawierzchnię

poliuretanową typu natrsyk o grubości ok 13 mm (Eltan N). Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:

- warstwa elastyczna składająca się z granulatu gumowego SBR o grubości ok 10-11mm

- warstwa właściwa użytkowa wykonywana z granulatu gumowego EPDM metodą natryskową warstwa o grubości ok 2-3 mm

Parametry techniczno – użytkowe nawierzchni boiska uniwersalnego :

Boisko o nawierzchni poliuretanowej  o wymiarach 39,3x23,9 m

Wyposażenie boisk wraz z montażem urządzeń.

Boisko do piłki ręcznej.

Dwa komplety bramek do piłki ręcznej, w skład kompletu wchodzi:

- bramka do piłki ręcznej, aluminiowa o wymiarach 2m x 3m;

- siatka do bramki z łapaczem gł.0,8m, wykonana z PE, grubość sznurka: 2,5mm.

Kort do tenisa ziemnego.

Dwa słupki do tenisa typowe, profesjonalne - aluminiowe, wyposażone w urządzenie naciągowe wewnętrzne z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego, haki zaczepowe na przeciwległym słupku, w skład kompletu słupków wchodzi:

Siatka do tenisa biała, wykonana z PE grubość sznurka 2mm.

Boisko do siatkówki.

Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku.

- urządzenie naciągowe;

- haki zaczepowe (przesuwne).

Siatka do siatkówki popularna biała, sznurki i naciągi polipropylenowe wymiary: 9,5m x 1m.

Boisko do koszykówki.

Dwa zestawy do koszykówki na zewnątrz, jednosłupowe o wysięgu ramienia 1,2m, mocowane na stałe do podłoża w skład jednego zestawu wchodzi:

- obręcz do koszykówki stała popularna;

- siatka łańcuchowa;12 punktów mocowania

- tablica epoksydowa o wym. 105m x 180m,mocowana na stałe

- konstrukcja  do koszykówki jednosłupowa , wysięg 1,2 m

Piłkochwyty –

wysokość 5,00 m x 25,00 mb– 2 szt

Rozstaw słupów skrajnych co 3 m, natomiast słupów pośrednich co 4,75 m.

W skład kompletu wchodzą:

1) słupy aluminiowe wys. 5,7 m,

2) tuleje mocujące słup,

3) zastrzały stabilizujące ocynkowane,

4) siatka ochronna polipropylenowa, średnica linki 4mm, oczko 10x10, kolor zielony,

5) elementy mocujące.